|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  Construction de Labo technique au lycée EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | | Date :  27/11/2019 | Code : P19013 | Lot :  ST |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage des semelles** | | | | |
| 1. Prévoir des aciers supérieur pour la semelle S18 de hauteur 40cm afin d’éviter les prépoteaux. 2. Le ferraillage des semelles est conforme aux plans approuvés. 3. La couche de remblai sélectionner sous béton de propriété ne doit pas dépassé 5cm pour éviter l’affaissement. 4. Coordonner avec l’architecte et l’ingénieur conseil pour le devancement entre la clôture et les regards à l’entrée de la cour. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |